产品规格书

型号：无铅焊锡丝

| 编号 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要合金组成 | SnCu0.7 |
| 2 | 外观 | 表面光亮，清洁，无污染物 |
| 3 | 形状 | 线状 |
| 4 | 比重 | 7.4 |
| 5 | 熔点 | 221-225℃ |
| 6 | 包装重量 | 1000±5g/PCS，净重20kg/纸箱 |
| 7 | 特性 | 由纯锡和纯铜加工精制而成，不纯物含量极低。 |
| 8 | 用途 | 适合人工或自动焊接设备作业使用 |
| 9 | 规范 | GB/T20422-2006，欧盟RoHs指令。 |
| 10 | 保存方法与使用寿命 | 必须放在干燥及无腐蚀性与阳光照射之环境，使用期2年。 |

合金组成标准范围

| 中文名称 | 化学式 | 百分含量（Wt.%） |
| --- | --- | --- |
| 锡 | Sn | REM |
| 铜 | Cu | 0.7±0.15 |
| 银 | Ag | ≤0.01 |
| 镍 | Ni | ≤0.080 |
| 金 | Au | ≤0.050 |
| 锌 | Zn | ≤0.005 |
| 铝 | Al | ≤0.050 |
| 锑 | Sb | ≤0.050 |
| 铁 | Fe | ≤0.020 |
| 砷 | As | ≤0.010 |
| 铋 | Bi | ≤0.050 |
| 镉 | Cd | ≤0.002 |
| 铅 | Pb | ≤0.045 |

MSDS

无铅焊锡丝（SnCu0.7）                   编制2012.9.29

1化学品及企业标识

中文名：无铅焊锡丝

英文名：Lead-free Tin-based Solder

CAS号：

化学类别：

生产商：苏州威禾有色金属有限公司

地址：苏州工业园区和顺路77号

电话：0512-67905898

邮编：215000

应急电话：0512-67905898

化救电话：

化救通网址：

2成分/组成信息

主要组分：SnCu0.7

主要用途：用于电子行业的软钎焊，散热器及五金等精密焊接、特殊焊接等。

3危害性概述

危害性类别：

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。误食可引起急性胃肠炎症状；长期吸入锡烟尘，可引起肺部良性的锡末沉着症。

4急救措施

皮肤接触：用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：检查并移除任何隐形眼镜，拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：误服者，饮适量温水，催吐。就医。

5消防措施

燃烧性：不燃烧

闪点（℃）：无意义

爆炸下限（%）：无意义

引燃温度（℃）：无意义

爆炸上限（%）：无意义

最小点火能（mJ）：无意义

最大爆炸压力（MPa）：无意义

危险特性：未有特殊的燃烧爆炸特性。

灭火方法：干粉。

6泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，周围没警告标志，建议应急处理人员戴好口罩、护目镜、穿工作服。小心扫起，避免扬尘，使用不产生火花的工具收集于一个密闭的容器中，运至废物处理场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

7操作处理和储存

穿作适当的工作服，并在通风良好的区域操作，当使用时，请勿饮食、饮水，或是抽烟，避免接触到皮肤和眼睛，使用后，用水及肥皂彻底洗手。

贮存于干燥、通风良好、没有污染、较洁净的仓库内。

8接触控制/个体防护

工作场所职业接触限值

中国MAC(mg/m3):--

美国TLV-TWA:
美国TLV-STEL:

工程控制：冶炼、粉碎等工序要机械化、密闭化、加强通风排尘设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴防尘口罩。

眼睛防护：必要时戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿工作服。

其它：工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

9理化特性

外观与性状：银白色、固态金属。

熔点（℃）：227℃

硬度HB：15

热导率M.S.K:64

拉伸强度Mpa：30

延伸率%：50

导电率%：13.4

沸点（℃）：无法提供

相对密度（水=1）：7.3g/cm3

相对密度（空气=1）：无法提供

饱和蒸气压（kPa）：不适用

辛酸/水分配系数的对数值：不适用

燃烧热（kJ/mol）：无法提供

临界温度（℃）：无法提供

临界压力（MPa）：无法提供

溶解性：不溶于水，溶于甲醇、乙醚、n-辛醚、丙酮。

10稳定性和反应活性

稳定性：较稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：不适用

禁忌物：无法提供

燃烧（分解）产物：自燃分解产物未知

11毒理学资料

对人体的毒物及慢性的影响：该产品所产生的烟及尘。若发生吞食或吸入可能会造成危害。这种产品对肾、肺、肝、粘膜、上呼吸道、皮肤、眼睛是有毒性的。

12废弃处置

集中堆存到一定数量时，可返回生产厂进行回收处理利用。

13运输信息

危规号：无资料

UN编号：无资料

包装分类：无资料

包装标志：按GB/T20422-2006要求的标识内容进行标柱，或按客户的需求进行。

包装方法：钢带捆包、箱装或其它方式。

14法规信息

15其他信息

该份指南介绍了无铅焊料的相关信息，阅读该份指南的人员应根据该行业的特点和最新发展做出抉择，相关信息是否可用。包含在此中的信息被认为是准确无误时，我们不承担因为信赖本文涉及的所有责任。