苏州威禾有色金属有限公司

SUZHOU POWERTIN NON-FERROUS METAL CO.,LTD

公司地址：苏州工业园区和顺路77号

电话：0512-67905898

传真：0512-69178488                                          编写日期：12.11.15 版本号：A4

产品规格书

型号：无铅焊锡条SAC305

| 编号 | 项目 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要合金组成 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 |
| 2 | 外观 | 表面光亮，无污染物 |
| 3 | 形状 | 棒状 |
| 4 | 比重 | 7.41 |
| 5 | 熔点 | 217-218℃ |
| 6 | 包装重量 | 1000±50g/PCS，净重20kg/纸箱 |
| 7 | 特性 | 由纯锡、纯银、纯铜加工精制而成，不纯物含量极低。 |
| 8 | 用途 | 适合人工或自动焊接炉作业使用 |
| 9 | 规范 | GB/T20422-2006，欧盟RoHs指令。 |
| 10 | 保存方法与使用寿命 | 必须放在干燥及无腐蚀性与阳光照射之环境，使用期3年。 |

合金组成标准范围

| 中文名称 | 化学式 | 百分含量（Wt.%） |
| --- | --- | --- |
| 锡 | Sn | REM |
| 铜 | Cu | 0.40-0.60 |
| 银 | Ag | 2.8-3.2 |
| 镍 | Ni | ≤0.080 |
| 金 | Au | ≤0.050 |
| 锌 | Zn | ≤0.005 |
| 铝 | Al | ≤0.050 |
| 锑 | Sb | ≤0.050 |
| 铁 | Fe | ≤0.020 |
| 砷 | As | ≤0.010 |
| 铋 | Bi | ≤0.050 |
| 镉 | Cd | ≤0.002 |
| 铅 | Pb | ≤0.045 |

苏州威禾有色金属有限公司

SUZHOU POWERTIN NON-FERROUS METAL CO.,LTD

公司地址：苏州工业园区和顺路77号

电话：0512-67905898

传真：0512-69178488                                          编写日期：12.11.15 版本号：A4

无铅焊锡条SAC305产品安全数据表（MSDS）

1、化学品及企业标识

| 化学品名称 | 锡银铜合金棒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产企业名称 | 苏州威禾有色金属有限公司 |  |  |
| 地址 | 苏州工业园区和顺路77号 |  |  |
| 邮编 | 215000 |  |  |
| 企业应急电话 | 0512-67905898 | 传真号码 | 0512-69178488 |
| 编写日期 | 2012/11/15 | 生效日期 | 2012/11/15 |

2、成分/组成信息

| 中文名称 | 化学式 | 百分含量（Wt.％） |
| --- | --- | --- |
| 锡 | Sn | 余量 |
| 银 | Ag | 2.8-3.2 |
| 铜 | Cu | 0.4-0.6 |

3、危险性概述

|  | 紧急概要:含有危险物质。 |
| --- | --- |
|  | 潜在健康影响： |
|  | 摄入：摄入本产品或其它钎焊产品会导致头痛、恶心和肌肉痛。 |
| 重要 | 吸入：过量吸入锡蒸汽或烟可能引起头痛、头晕、恶心干燥或鼻子刺激。 |
| 危害 | 眼睛、皮肤接触：熔锡进入眼中可能造成永久的伤害，皮肤与熔锡接触可能造成严重的组织伤害。 |
| 注意 |  |
| 事项 | 环境影响：量大造成空气污染。 |
|  | 物理性及化学性危害：灼伤及吸入分解产物可能造成之神经伤害。 |
|  | 特殊危害：易造成重金属在人体内沉淀。 |
| 主要症状：吸入或吞食肯呢过引起反胃、呕吐、头痛及肌肉痛、皮肤炎、眼睛的刺激感。 |  |

苏州威禾有色金属有限公司

SUZHOU POWERTIN NON-FERROUS METAL CO.,LTD

公司地址：苏州工业园区和顺路77号

电话：0512-67905898

传真：0512-69178488                                          编写日期：12.11.15 版本号：A4

4、急救措施

不同暴露途径之急救措施：

•吸入：将患者移至清新空气处，如果患者已停止呼吸，则施以人工呼吸并送急症。

•皮肤接触：沾上熔融的产品时，立即用水或降温袋降温伤处最少15分钟，不要直接将冰放在伤处，不要试图将凝固物从伤处取下，以免造成更大的伤害，应立即送医院治疗。沾上常温状态的产品时，立即用清洗剂清洗并用水冲干净，如果皮肤仍感觉不适，则需送医院治疗。

•眼睛接触：以大量清水冲洗，15分钟或者直到刺激感消失，如果刺激感仍存在，则寻求医疗看护。

•食入：勿催吐（除非医疗人员指示），如果，患者仍有意识且清醒，立刻送诊。

最重要症壮及危害：易造成重金属在人体内沉淀。

对急救人员之防护：急救人员应配戴防毒面罩或氧气筒及防护衣。

对医师之提示：无。

5、消防措施

适用灭火剂：泡沫、二氧化碳或干粉。

灭火砖可能遇过之特殊危害：无。

特殊灭火程序：不适用。

消防人员之特殊防护设备：氧气筒及防护衣。

6、泄露应急处理

个人应注意事项：避免吸入焊锡烟气或粉尘。

环境注意事项：勿使泄露区域广大。

清理方法：抽气或冲洗。

7、操作处理与存储

操作处理：

1、阅读所有的容器标示。

2、工作场所严禁吃东西、喝饮料、抽烟及化妆。

3、无法回收或再循环使用的材料、制品或废料应请合格废弃物处理商妥为处理。

存储：避免高温、阳光直接及氧化剂、酸与过氧化剂。

8、接触控制与个体防护

工程控制：提供足够的机械式排气装置。

苏州威禾有色金属有限公司

SUZHOU POWERTIN NON-FERROUS METAL CO.,LTD

公司地址：苏州工业园区和顺路77号

电话：0512-67905898

传真：0512-69178488                                          编写日期：12.11.15 版本号：A4

个人防护设备：

•呼吸系统防护：在良好的通风环境下不需要。如果通风不好，不能有效的将回流焊烟雾排走，则建议佩戴正压自给式呼吸器。

•眼睛防护：安全护目镜。

•皮肤及身体防护：橡胶手套，视情况穿戴工作鞋，围裙或连身工作衣。

•一般使用：工业用虑毒罐面罩。

•其它防护：在紧邻工作区，应设有快速喷淋和清洗眼睛的设施。

卫生措施：保持良好的个人卫生习惯，在任何接触后、吃饭前及工作结束后，要清洗。

9、理化特性

| 物质状态：固体（25℃） | pH值：不适用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形状：棒状 | 颜色：银灰色 |  |  |  |  |
| 分子量：不适用 | 气味：无气味 |  |  |  |  |
| 沸点：不适用 | 熔点：217-218℃ |  |  |  |  |
| 分解温度：不适用 | 闪火点：不适用 |  |  |  |  |
| 自燃温度：不适用 | 爆炸界限% | 下限（LEL） | 不适用 | 下限（UEL) | 不适用 |
| 蒸汽比重（空气=1）：不适用 | 蒸汽压（21.1℃）：不适用 |  |  |  |  |
| 密度：7.4g/cm3 | 水中溶解度：几乎不溶于水 |  |  |  |  |

10、稳定性及反应性

| 稳定性：稳定。 | 特殊情况下可能的危害反应：无相关评估资料。 |
| --- | --- |
| 危害分解物：无。 | 应避免之状况：高温、高湿。 |
| 应避免之物质：具有强氧化性的物质、酸、过氧化氢。 |  |

11、毒性资料

| 急毒性：无相关评估资料。 | 局部效应：无相关评估资料。 |
| --- | --- |
| 致癌性：无相关评估资料。 | 慢毒性或长期毒性：无相关评估资料。 |
| 特殊效应：无相关评估资料。 |  |

苏州威禾有色金属有限公司

SUZHOU POWERTIN NON-FERROUS METAL CO.,LTD

公司地址：苏州工业园区和顺路77号

电话：0512-67905898

传真：0512-69178488                                          编写日期：12.11.15 版本号：A4

12、生能学信息

| 水中毒性：无相关评估资料。 | 生物降解能力、生物积累性：无相关评估资料。 |
| --- | --- |

13、废弃处置

报废的锡棒含有价值的锡银铜合金，可回收再用。

废弃处置方法：交给有资质的单位进行处理。

14、运输信息

国际运送规定：不适用。

联合国编号：不适用。

国内运送规定：除依据操作及保管上应注意事项外，亦应仔细阅读产品上相关标识。

特殊运送方法及注意事项：无。

15、法规信息

劳动安全卫生法、废弃物清理法。

16、其它数据

| 产考文献：AIR PRODUCTS、INTERNATIONAL MARINE DANGEROUS GOODS CODE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危害等级分类 | NFPA | HMIS | 等级：0：最少；1：轻微；2：中等；3：高的；4：严重。 NFPA：（National Fire Protection Association rating identifies hazards during afire emergency）美国防火协会对火灾烧烫之危害等级。 HMIS：（Hazardous Materials Identification System rating applies to Process as packaged)危害物资系统应用于产品危害等级 |
| 健康 | 1 | 1 |  |
| 着火性 | 0 | 0 |  |
| 反应性 | 0 | 0 |  |

本表仅供产考，运作人须自行必要的处理（如有改动，以最新规格表数据为准）。